DEFORMARE LA CALD

GHID DE SELECŢIE PENTRU ŢEVI ŞI BARE

Lubrifiantul Condat pentru fabricaţia şi prelucrarea mecanică a ţevilor, barelor şi profilelor cuprinzând toate materialele lubrifiant.

Domeniul de produse Condat destinat ţevilor cuprinde toate aplicaţiile de deformare la cald şi rece pentru ţevi şi bare laminate, trase sau procesate prin deformare.

Domeniile extinse de produse sunt destinate pentru toate metalele, adică oţelurile carbon şi inoxidabile, aluminiu, cupru şi aliajele lor.

DEFORMAREA LA CALD A ŢEVILOR: CONDATUB Acest domeniu cuprinde necesităţile specifice pentru lubrifierea matriţei şi/sau a mandrinei şi diminuează încastrarea în operaţiile de perforare, laminare şi finisare.

Pentru a se evita frecarea înaltă şi condiţiile de presiune în procesul de deformare a metalelor la cald, este necesară utilizarea unei baze de lubrifiant eficient, cum ar fi grafitul. Acele forţe de fricţiune pot influenţa costurile de energie, calitate şi/sau de producţie.

|  |  |  | Oţel | Oţel inoxidabil | Aluminiu | Aliaje de cupru Cupru acoperit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deformarea la cald | Săruri | 139 |  |  |  | • | Lubrifiant de mandrină. |
|  |  | 803 | • |  |  |  | Calibrare la cald a ţevilor fără cusătură. Soluţie pentru compuşi organici ai metalelor. |
|  | Grafit | B 34 |  |  | • | • | Lubrifiant filieră, dispersie în apă pe bază de grafit. |
|  |  | B 34-20 | • |  | • | • | Lubrifiant filieră, gata pentru utilizare. |
|  |  | B 383 - B 385 | • |  |  |  | Mandrină ţevi fără cusătură. Dispersie grafit sintetic. |
|  |  | B 382 | • | • |  |  | Lubrifiant de calibrare. |
|  |  | 50 |  |  |  | • | Răcire & protecţie |

DEFORMARE HIDRAULICĂ

Un domeniu de produse specific. CONDATUB, a fost proiectat pentru a îndeplini cerinţele acestei tehnologii noi care se dezvoltă rapid. Deformarea hidraulică necesită lubrifianţi cu un film cu frecare scăzută de lubrifiere datorită lipsei de încălzire,

deplasare lentă şi presiune hertziană ridicată. Bazată pe fie săpun sau formule de, lubrifianţii noştri permit formarea pe reperele noastre a unui film subţire sau gros.

Oţel

Deformare hidraulică

Oţel inoxidabil

Aluminiu

Aliaje de cupru

Cupru acoperit

Grafit

Polimer

B 31

45

61

•	•

•	•	•

•	•	•	•

Operaţii de deformare hidraulică la rece, pereţi groşi. Dispersie de lubrifiant solid. Operaţii de deformare hidraulică, pereţi subţiri. Emulsie complexă. Îndoire, gata pentru utilizare.

ASIGURĂ	INOVAREA	INDUSTRIEI		DVS.

RCS Vienne 71  B 73  - Foto : Condat - Document  necontractual - Rev.0-12/08 - Design :

DEFORMARE LA RECE

GHID DE SELECŢIE PENTRU ŢEVI ŞI BARE

DEFORMAREA LA RECE

O gamă largă de lubrifianţi, utilizând o serie vastă de produse chimice şi câteva tipuri de lubrifianţi: lubrifiant uscat pe bază de plasticitate, unsoare şi uleiuri pure bazate pe viscozitate, lubrifianţi umezi şi paste bazate pe sisteme semilichide.

Aceşti lubrifianţi sunt utilizaţi în combinaţie cu acoperiri preliminare Condat nereactive VICAFIL TS (vezi ghidul de selectare a acoperirilor de suprafaţă).

Familia de lubrifianţi pentru deformarea la rece este utilizată pentru mai multe tipuri de aplicaţii cum ar fi tragerea, maşinile de trefilat, laminoare în pas de pelerin, sudură prin laminare, calibrare, îndoire, debitare, ţevi debitate pe ferestrău, etc.

Ulei de lubrifiere pe bază de minerale, semisintetic sau integral sintetic, funcţie de aplicaţie, în timp ce uleiurile solubile pot fi emulsii, micro emulsii, soluţii sau dispersii tip.

|  |  |  | Oţel carbon | Oţel inoxidabil | Cupru & alamă | Aluminiu | Zirconiu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFORMIARE LA RECE | Uscat | 4 Z / TN 2693 | • | • |  | • |  | Lubrifianţi pe bază de sodiu cu o suprafaţă de reducere ridicată. |
|  |  | SUMAC 3 | • | • | • | • |  | Lubrifianţi pe bază de sodiu cu o suprafaţă de reducere ridicată. Reziduuri reduse. |
|  | Uleiuri pure | TFH 1551 - TFH 200 | • |  |  |  |  | Uleiuri cu vâscozitate scăzută şi medie. |
|  |  | TFH 813 - TFH 81 - TFH 817 | • |  |  |  |  | Ţevi şi bare trase, sintetice, fără reziduuri după recoacere. |
|  |  | TFH 1218 - TFH 1167 |  |  | • | • |  | Ţevi din aluminiu trase < 30 mm, semi-sintetice. |
|  |  | TFH 386 |  |  | • | • |  | Tragere ţevi din aluminiu < 50 mm, lubrifianţi sintetici. |
|  |  | TFH 1058 - TFH 4002 | • |  | • | • |  | Tragere ţevi şi bare, fără reziduuri după recoacere. |
|  |  | TFH 4065 - TFH 4321 - TFH 4557 |  | • |  |  |  | Tragere ţevi, dimensiuni mici la medii. |
|  |  | TFH 486 - TFH HCB |  | • |  |  |  | Tragere dificilă, viscozitate ridicată. |
|  | Paste | TFG 4295 - TFG HCE |  | • |  |  |  | Tragere ţevi şi bare. Foarte vâscoase, deformaţie înaltă. |
|  |  | TFG 4298 |  |  | • | • |  | Tragere ţevi neferoase > 50 mm. |
|  |  | BG 1636 | • |  |  |  |  | Îndoire. |
|  | Solublile | SP 100 |  |  | • |  |  | Tragere ţevi şi bare, pot fi utilizate atât ca formă pură şi diluată. |
|  |  | SP 1172 |  |  | • |  | • | Tragere ţevi. Evitaţi contaminarea transversală între lubrifianţii de interior şi de exterior |
|  |  | SL 498 | • |  |  |  |  | Laminarea de ţevi sudate din oţel carbon. Micro emulsie. |

CONDAT SA - 104  avenue Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38 670  Chasse-sur-Rhône - France

Tél. : +33  (0)4  78  07  38  38  - Fax : +33 (0)4 78 07 38 85 - e-mail : condat@condat.fr - Internet : www.condat.fr